Міністерство Освіти і науки України

Національний університет харчових технологій

ЗАТВЕРДЖую

Голова приймальної комісії

ректор __________ А.І.Українець

« 17 » березня 2020 р.

ПРОГРАМА

фахового вступного випробування «Матеріалознавство» для зарахування на навчання за освітнім ступенем бакалавра за спеціальністю 
133 «Галузеве машинобудування» (освітня програма «Інжиніринг харчових та біотехнологічних виробництв»).

Київ – 2020

Загальні положення

Ця програма розроблена для проведення фахового вступного випробування при вступі на навчання за освітнім ступенем «Бакалавр» за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування» (освітня програма «Інжиніринг харчових та біотехнологічних виробництв»)

для вступників:

- на основі ОКР «Молодший спеціаліст» відповідної спеціальності;

- на основі здобутого за іншою спеціальністю ОКР «Молодший спеціаліст» та «Спеціаліст», освітнього ступеня «Бакалавр» та «Магістр».

Мета випробування:

Мета вступного випробування полягає в комплексній перевірці знань вступників, отриманих ними в результаті вивчення дисциплін, передбачених освітньо-професійною програмою та оцінці відповідності цих знань вимогам до навчання за освітнього ступеня «бакалавр».

Вступник повинен продемонструвати фундаментальні та професійно-орієнтовані уміння, знання і здатність вирішувати типові професійні завдання.

Зміст програми

Розділ 1. Матеріалознавство

1.1. Кристалізація металів [1]

Процес кристалізації металів. Форма і величина кристалічних утворень, їх залежності від різних факторів. Модифікування рідких металів, їх призначення, види модифікаторів.

1.2. Будова і властивості сплавів [1,3]

Компоненти, фази і структурні складові сплавів. Тверді розчини, хімічні сполуки і суміші. Їх утворення і властивості. Види діаграм стану сплавів. Зв'язок діаграм стану з властивостями сплавів.

1.3. Залізовуглецеві сплави [1,3]

Залізо, його властивості, поліморфні перетворення. Ферит і цементит. Діаграма стану залізо – цементит. Сталі і чавуни, їх кристалізація, структура, класифікація за складом і призначенням. Їх властивості і маркування.

1.4. Основи термічної обробки сталі [1,3]

Перетворення в сталі при нагріванні і охолодженні. Кристалічні точки перетворень в сталі. Перетворення аустеніту при різних швидкостях охолодження. Будова і властивості продуктів розпаду аустеніту. Критична швидкість охолодження. Діаграма ізотермічного перетворення аустеніту.

Види термічної обробки сталі і відпал, нормалізація, гартування і відпуск, їх сутність, види і призначення. Загартовуваність і прогартовуваність сталі. Критичний діаметр гартування. Хіміко-термічна обробка сталі; цементація, азотування, нітроцементація, їх призначення і технологія виконання.

1.5. Основи легування сталі і сплавів.[1]

Фази і структурні складові в легованих сталях. Вплив легуючих елементів на поліморфізм, стійкість аустеніту, критичну швидкість охолодження, прогартовуваність, критичний діаметр гартування сталі. Класифікація легованих сталей за структурою та призначенням. Маркування легованих сталей.

1.6. Кольорові метали і сплави [1]

Мідь, її властивості. Латуні і бронзи, їх класифікація за складом, будовою, властивостями. Сплави деформівні і ливарні.

Алюміній, його властивості. Деформівні і ливарні алюмінієві сплави, їх склад, будова, властивості, призначення.

Магній, його властивості. Сплави на основі магнію, їх призначення.

Титан, його властивості. Сплави на основі титану. Їх склад, властивості, термообробка, призначення.

Антифрикційні сплави: бабіти, бронзи, антифрикційні чавуни; їх склад, будова і властивості, призначення.

Спечені матеріали на основі заліза, міді, інших металів. Їх  склад, будова, властивості, призначення.

1.7. Неметалеві матеріали [1,3]

Загальна характеристика полімерних матеріалів. Пластмаси, їх склад, класифікація за будовою і призначенням. Пластмаси без наповнювачів, з порошковими, волокнистими та шаруватими наповнювачами.

Матеріали на основі гуми.

Розділ 2. Технологія конструкційних матеріалів.

2.1. Загальна характеристика ливарного виробництва. [2,4]

Технологічний процес одержання виливків формуванням в землю. Спеціальні методи виливання в кокіль, відцентрове виливання, виливання під тиском, за витоплювальними методами в оболонкові форми.

2.2. Основні методи виготовлення заготовок і деталей тиском. [2,4]

Фізичні основи обробки тиском.

Прокатування, пресування, волочіння.

Основні операції, обладнання, інструмент.

Гаряче об'ємне штампування. Типи штампів. Обладнання для гарячого об'ємного штампування.

Листове штампування. Основні технологічні операції і види штампів.

2.3. Основи зварювального виробництва. [2]

Основні види термічного зварювання: електродугове, електрошлакове, газокисневе, термічне, лазерне, електронно-променеве.

Основні види термомеханічного зварювання: електроконтактне, газопресове, дифузійне.

Основні види механічного зварювання: вибухом, холодне, ультразвукове, тертям.

Вогневе різання: газокисневе, плазмове, лазерне.

Напруження і деформації при зварюванні.

2.4. Загальна характеристика оброблення матеріалів різальними інструментами. [2,4]

Основні схеми оброблення різальними інструментами. Геометрія різальних інструментів: різців, фрез, свердел, протяжок. Основні рухи в металорізальних верстатах. Класифікація металорізальних верстатів.

2.5. Оброблення деталей на токарних верстатах [2,4]

Типи токарних верстатів. Основні види приладдя і інструментів. Основні схеми оброблення і види робіт на токарних верстатах. Токарно-револьверні, карусельні верстати.

Обробка деталей на токарних автоматах.

2.6. Оброблення деталей на фрезерних верстатах [2,4]

Основні типи фрез. Види фрезерних верстатів і схеми обробки на них. Універсальна ділильна головка.

2.7. Зубонарізання [2,4]

Методи формування зуб’ів копіюванням і огинанням. Обробка шестерень на зубодовбальних верстатах, зубофрезерних і зубостругальних верстатах, схеми обробки, інструмент.

2.8. Обробка деталей на шліфувальних верстатах. [2,4]

Особливості процесу шліфування. Основні типи шліфувальних верстатів і схеми обробки на них. Основні характеристики і позначення шліфувальних кругів.

2.9. Технологія виготовлення деталей з порошків і пластмас. [2]

Одержання порошків, штампування, спікання. Прокатка порошків. Гаряче пресування прес-порошків і волокнітів. Виготовлення деталей з термопластів.

Перелік питань для підготовки з фахового вступного випробування

(в тому числі у формі співбесіди)

- Які особливості використання матеріалів в обладнанні харчових виробництв?

- В чому полягає процес рекристалізації?

- Як змінюються механічні властивості металів при рекристалізаційному відпалі?

- Які типи сплавів ви знаєте?

- Що таке евтектика?

- Як позбутися дендритної ліквації?

- Який вигляд має діаграма стану для сплавів твердих розчинів?

- Який вигляд має діаграма стану для сплавів – сумішей?

- В чому полягає суть правила відрізків?

- Які фази можуть бути в залізовуглецевих сплавах?

- Які залізовуглецеві сплави Ви знаєте?

- Які структурні складові в до- і заевтектоїдних сталях?

- Назвіть структурні складові білих чавунів.

- Як впливає вуглець на механічні властивості сталей?

- Чому сірка і фосфор є шкідливими домішками для сталей?

- Які форми графіту можуть бути в чавунах?

- Які переваги сірих чавунів в порівнянні зі сталями?

- З яких сталей виготовляють зубила і терпуги?

- Як змінюється структура сталі при нагріванні вище точки Ас3?

- Що таке перегрів і перепал?

- Як відбувається перетворення перліту в аустеніт?

- В яких ділянках структури з`являються перші зародки аустеніту при нагріванні?

- Як відбувається перетворення аустеніту в перліт?

- Що таке сорбіт і тростит?

- Коли відбувається мартенситне перетворення?

- Назвіть особливості мартенситного перетворення.

- Нарисуйте діаграму ізотермічного розпаду аустеніту.

29. Які основні види термічної обробки Ви знаєте?

- З якою метою здійснюється відпалювання?

- Коли потрібно здійснювати нормалізацію?

- Які основні види гартування ви знаєте і що дає обробка холодом?

- Що таке загартовуваність і прогартовуваність?

- Які перетворення відбуваються в загартованій сталі при нагріванні?

- Що таке відпускна крихкість?

- В чому полягає суть хіміко-термічної обробки сталі?

- Для чого і як здійснюється цементація сталі?

- Яка термічна обробка потрібна після цементації?

- Як здійснюється азотування сталі?

- Які переваги нітроцементації перед цементацією?

- Які фази можуть бути в легованих сталях?

- Як впливають манган і нікель на поліморфне перетворення заліза?

- Як залежать механічні властивості легованого фериту від наявності легувальних елементів ?

- Які карбідні фази можуть бути в структурі легованих сталей?

- Як впливають легувальні елементи на стабільність аустеніту?

- Як позначають леговані сталі?

- Як розрізняються леговані сталі за структурою та за призначенням?

- Чим відрізняються мартенситні сталі від інших легованих сталей?

- Які вимоги до сталей, що використовуються для зварних металоконструкцій?

- Для яких виробів використовують леговані сталі після цементації?

- Які вимоги до шарикопідшипникових сталей?

- Які переваги легованих інструментальних сталей перед вуглецевими?

- Особливості термічної обробки швидкорізальної сталі.

- Основні вимоги до сталей для вимірювального інструменту.

- Який легувальний елемент є основним в корозієстійких сталях?

- До яких сталей за структурою відносяться сталі 08Х17Т та 12Х18Н10Т?

- Що виготовляють із сталей типу 40Х13?

- Що таке жаростійкість та жароміцність?

- Які магнітно-м`які матеріали Ви знаєте?

- Яку структуру мають парамагнітні сталі?

- На які групи поділяють алюмінієві сплави?

- Чим пояснюється зміцнення дуралюміну при старінні?

- Що таке силумін і як можна поліпшити його властивості?

- Як впливають домішки на властивості міді?

- У чому суть порошкової металургії?

- Основні види порошкових антифрикційних і фрикційних матеріалів?

- Назвіть основні способи формування виробів з порошкових матеріалів.

- У чому суть і призначення спікання виробів з порошків?

- Які існують види пластмас і основні способи їх переробки у вироби ?

- Що таке газонаповнені пластмаси і де їх використовують?

- Наведіть загальну схему технологічного процесу виготовлення виливків?

- Які основні переваги кокільного виливання?

- Які машини використовують при виливанні під тиском?

- Назвіть основні операції виливання за витоплювальними моделями.

- Назвіть основні операції одержання оболонкових форм.

- Які основні фактори впливають на пластичність металів.

- Назвіть основні схеми прокатування.

- Назвіть основні етапи виготовлення безшовних і зварних труб.

- Які основні переваги пресування?

- Назвіть основні складові елементи інструментів для волочіння.

- Назвіть основні операції кування.

- Суть об`ємного штампування і його переваги перед куванням?

- Схеми роботи штампувальних молотів і пресів?

- Назвіть особливості та основні види холодного штампування.

- Особливості використання особливих методів листового штампування.

- Як класифікують способи зварювання?

- Які основні властивості зварювальної дуги?

- Яка роль електродних покриттів і які їхні складові?

- Основні переваги зварювання під шаром флюсу?

- У чому суть електрошлакового зварювання7

- Які гази використовують в якості захисних під час зварювання?

- Назвіть види контактного зварювання і які переваги його використання?

- Суть дифузійного зварювання, його застосування?

- Опишіть суть і призначення зварювання тертям і вибухом?

- В чому суть процесу паяння і які різновиди паяння вам відомі?

- Які особливості зварювання вуглецевих і легованих сталей?

- Назвіть основні способи зварювання чавунних деталей.

- Які основні дефекти зварних з`єднань і причини їх утворення?

- Що таке зона термічного впливу?

- З якою метою проводять обробку металів різанням?

- Які Ви знаєте рухи в металорізальних верстатах?

- Які основні типи токарних різців Ви знаєте?

- Які види робіт виконують на токарних верстатах?

- Особливості будови і роботи на токарних револьверних верстатах.

- Які операції обробки отворів виконують на свердлильних верстатах?

- Геометричні параметри спірального свердла?

- Основні типи і використання зенкерів і розверток?

- Які роботи виконують на фрезерних верстатах.

- Назвіть основні типи фрез.

- Дайте характеристику основних типів фрезерних верстатів.

- Які Ви знаєте методи формоутворення зуб’ів зубчастих коліс?

- Назвіть особливості обробки деталей шліфуванням.

- Наведіть схеми різних видів шліфування.

- Наведіть схеми протягування.

- Дайте характеристику основних методів електрофізичної обробки.

- Які особливості електрохімічної обробки?

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ВСТУПНИКІВ

на фаховому вступному випробуванні «Матеріалознавство» для зарахування на навчання за освітнім ступенем бакалавра за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування» (освітня програма «Інжиніринг харчових та біотехнологічних виробництв).

Знання вступників на фаховому вступному випробуванні оцінюються за повнотою і якістю наданих у письмовій формі відповідей на запитання, що поставлені у екзаменаційному білеті і сформовані у вигляді письмової роботи. Рівень знань оцінюється за якістю виконаного завдання.

Структура оцінки

Вступне випробування оцінюється за 200-бальною шкалою, з яких 100 балів –незмінна мінімальна складова результуючого балу та решта 100 балів – максимальна сума балів, отриманих за виконані завдання.

Вступне випробування (екзаменаційний білет) складається з двох теоретичних питань та чотирьох тестів. Теоретичні питання оцінюються від 0 до 30 балів. Кожний тест оцінюється у 10 балів за правильну відповідь.

Загальна оцінка фахового вступного випробування визначається як сума балів за окремі складові екзаменаційного білету.

Критерії оцінювання окремих запитань екзаменаційного білету:

Оцінювання завдання І, ІІ. Теоретичне питання

30 балів виставляється, якщо вступник надав розгорнуту повну відповідь з дотриманням логічної послідовності, глибоко розкрив теоретичне питання; навів всі необхідні для розкриття змісту питання технології, схеми, формули; вільно володіє технічною термінологією; навів технічні приклади та графіки.

25 балів виставляється, якщо вступник надав повну відповідь з дотриманням логічної послідовності, розкрив теоретичне питання, але допустив деякі неточності; навів приклади, намалював необхідні схеми та графіки.

20 балів виставляється, якщо вступник знає і розуміє більше половини навчального матеріалу, знає основні положення, визначення та поняття, їх зміст та може дати їм пояснення, може частково самостійно аналізувати, узагальнювати, робити висновки. У відповіді немає порушень в послідовності, але можуть бути помилки у формулюванні складних теоретичних положень.

15 балів - якщо вступник надав повну відповідь, поверхово розуміє причинно-наслідкові взаємозв’язки та взаємозалежності з певної проблеми; припустився несуттєвих помилок у термінології, висновках.

10 балів виставляється, якщо вступник надав несистемну відповідь, припустився суттєвих помилок у визначеннях. Вступник має уявлення про об'єкт вивчення, фрагментарно відтворює незначну частину навчального матеріалу, може навести деякі елементарні основні визначення, виявляє здатність елементарно викласти думку.

5 балів виставляється, якщо вступник дав недостатню відповідь; допустив значні помилки і неточності; має фрагментарні знання щодо базових понять, основних взаємозв’язків та взаємозалежностей між процесами та явищами; частково орієнтується в технічній термінології.

0 балів виставляється, якщо вступник не виконав завдання; не розкрив основний зміст теоретичного питання.

Оцінювання завдання ІІІ - VI. Тестові завдання

Тести оцінюються по 10 балів за кожну правильну відповідь.

Особи, рівень знань яких оцінений нижче як 125 балів, до участі у конкурсі для зарахування на навчання не допускаються.

Порядок оцінювання робіт вступників фаховими атестаційними комісіями

Оцінка за фахове вступне випробування визначається та оформлюється фаховою атестаційною комісією у такій послідовності:

1. Голова фахової атестаційної комісії отримує від заступника відповідального секретаря приймальної комісії комплекти зашифрованих письмових робіт вступників з відповідями на питання білету без титульних сторінок до письмових робіт та відповідні екзаменаційні білети вступників. Перераховує комплекти.

2. Голова фахової атестаційної комісії на власний розсуд розподіляє комплекти між членами фахової атестаційної комісії для їх перевірки.

3. Кожному члену фахової атестаційної комісії голова комісії видає критерії оцінювання знань вступників.

4. Перевірку всіх відповідей на питання білету може здійснювати або один член фахової атестаційної комісії, або декілька членів фахової атестаційної комісії.

5. Здійснивши перевірку відповіді на одне питання білету, член фахової атестаційної комісії виставляє під нею бал згідно критеріїв оцінювання і ставить свій підпис. Якщо виставлений бал відрізняється від балу згідно критеріїв оцінювання, член фахової атестаційної комісії детально описує причину відхилення.

6. Після перевірки всіх відповідей на питання білету члени фахової атестаційної комісії обчислюють їхню суму і визначають результуючий бал.

7. Після перевірки всіх робіт, голова фахової атестаційної комісії ще раз уважно перевіряє всі роботи, які були оцінені на «відмінно» та «незадовільно» і підписує їх.

8. Закінчивши перевірку, голова фахової атестаційної комісії звертається до заступника відповідального секретаря з проханням видати бланк відомості вступних випробувань з вписаними шифрами письмових робіт для заповнення.

9. Фахова атестаційна комісія числом та прописом вносить у відомість вступних випробувань навпроти відповідного шифру результуючий бал письмової роботи. Підписи у відомості вступних випробувань ставлять ті члени фахової атестаційної комісії, які перевіряли дану роботу.

10. Після заповнення відомості вступних випробувань голова фахової атестаційної комісії звертається до заступника відповідального секретаря з проханням видати комісії титульні сторінки до письмових робіт вступників та аркуші результатів вступних випробувань.

11. За шифром титульної сторінки та шифром сторінок з відповідями члени фахової атестаційної комісії складають письмові роботи.

12. За прізвищем на титульній сторінці роботи до неї додають аркуш результатів вступних випробувань відповідного вступника.

13. За шифром на титульній сторінці письмової роботи фахова атестаційна комісія встановлює прізвище, ім’я та по-батькові вступника і вписує його у відомість вступних випробувань.

14. Результати перевірки письмових робіт вступників заносять до аркушів результатів вступних випробувань вступників.

15. Оформлені роботи, аркуші результатів вступних випробувань та відомості вступних випробувань голова фахової атестаційної комісії здає заступнику відповідального секретаря приймальної комісії, який перевіряє правильність їх заповнення.

Програма фахового вступного випробування та критерії оцінювання розроблені фаховою атестаційною комісією.

Голова фахової атестаційної комісії                                       А.А. Палаш 
к.т.н.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ВСТУПНИКІВ

на фаховому вступному випробуванні «Матеріалознавство» для зарахування на навчання за освітнім ступенем бакалавра за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування» (освітня програма «Інжиніринг харчових та біотехнологічних виробництв»), що проводиться у формі співбесіди для категорій вступників, яким таке право надано згідно Правил прийому до НУХТ у 2020 році

На фаховому вступному випробуванні у формі співбесіди вступнику пропонується дати усну відповідь на поставлені членом комісії запитання. Рівень знань вступника оцінюється за обсягом і якістю даних відповідей.

Структура оцінки

Фахове вступне випробування у формі співбесіди оцінюється за 4-бальною шкалою від 2 до 5 балів.

Критерії оцінювання

Знання вступника оцінюються загалом за обсягом і якістю наданих ним відповідей за такою шкалою:

5 балів отримує вступник, який виявив систематичне і глибоке знання програмного матеріалу, вміння вільно виконувати завдання, передбачене програмою фахового вступного випробування; засвоїв основну і знайомий з допоміжною літературою, рекомендованою програмою. 5 балів виставляється вступникам, які засвоїли взаємозв’язок основних понять програмних дисциплін в контексті їх значення для навчання з фаху; які виявили творчі здібності у розумінні, викладенні і використанні програмного матеріалу. Можливі незначні одна-дві помилки у розкритті другорядних питань, що не призводять до помилкових висновків.

4 бали отримує вступник, який виявив знання основного програмного матеріалу в обсязі, необхідному для навчання з фаху; який справляється з виконанням завдань, передбачених програмою фахового вступного випробування; знайомий з основною літературою, рекомендованою програмою фахового вступного випробування. 4 бали виставляється вступникам, які допустилися непринципових помилок при виконанні екзаменаційних завдань.

3 бали отримує вступник, який засвоїв програмний матеріал, але без необхідної глибини; припустився неточностей, недостатньо правильних і чітких формулювань, нечіткого орієнтування в методології складання і вирішення технічних розрахунків. 3 бали виставляється вступникам, які знають (відтворюють) приблизно половину навчального матеріалу, знають тільки основні визначення та поняття, їх зміст та можуть дати їм пояснення, але допускають незначні помилки.

2 бали отримує вступник, який виявив знання з основного навчально-програмного матеріалу не в повній мірі, допустив принципові помилки у виконанні завдань. 2 бали виставляється вступникам, які неспроможні навчатися без додаткових занять з дисциплін програми фахового вступного випробування.

Особи, які отримали 2 бали вважаються такими, що не склали фахове вступне випробування у формі співбесіди.

Порядок оцінювання співбесід з вступниками комісіями

для проведення співбесід

Оцінка за фахове вступне випробування у формі співбесіди або іспиту в усній формі визначається та оформлюється комісією для проведення співбесід у такій послідовності:

Члени комісії для проведення співбесід відмічають правильність усних відповідей на поставлені запитання в аркуші співбесіди (аркуші усної відповіді на вступному випробуванні), який після закінчення співбесіди (іспиту в усній формі) підписується вступником та членами комісії, що проводили співбесіду.

Загальна оцінка за фахове вступне випробування у формі співбесіди або іспиту в усній формі проставляється у аркуші співбесіди (аркуші усної відповіді на вступному випробуванні) та аркуші результатів вступних випробувань.

Оформлені аркуші співбесіди (аркуші усної відповіді на вступному випробуванні) та аркуші результатів вступних випробувань голова комісії з проведення співбесід фахової атестаційної комісії здає заступнику відповідального секретаря приймальної комісії, який перевіряє правильність їх заповнення.

Інформація про результати співбесіди або іспиту в усній формі оголошується вступникові в день її/його проведення.

Критерії оцінювання знань вступників на фаховому вступному випробуванні у формі співбесіди розроблені комісією для проведення співбесід.

Голова комісії з проведення співбесіди                                       А.А. Палаш
к.т.н.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

- Сологуб М. А. Матеріалознавство та технологія матеріалів: Підруч. – К.: НУХТ, 2015. – 399 с.

- Матеріалознавство та матеріали у харчовій промисловості: підручник [Текст] / В.А. Косенко, Н.Ф. Кущевська, С.В. Кадомський та ін. – К.: «Україна», 2017. – 383с.

- Кадомський С.В. Наука про матеріали: практикум [Ел. ресурс]: навч. посібник для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальностей 131 «Прикладна механіка», 133 «Галузеве машинобудування» денної та заочної форм навчання. /С.В. Кадомський, А.П. Бовсуновський, О.А. Литвиненко. Реєстраційний номер ел. навч. посібника у НМУ №31.18-09.07.2019 – К.: НУХТ, 2019. – 145 с.

- Наноматеріали та нанотехнології: навч. посіб. [Текст] / В.А. Косенко, С.В. Кадомський, В.В. Малишев – К.: Наукова столиця, 2020. – 400 с.

- Коптюх Л. А. Матеріали на основі паперу і картону для пакувального виробництва та поліграфії: навчальний посібник / Л. А. Коптюх — К.: «Україна», 2013 р. – 370 с.

- Пакувальні матеріали та їх фізико-хімічні властивості. /Соколенко А.І., Костюк В.С, Васильківський К. В., Костюк Є.В., Піддубний В.А. /За редакцією Соколенко А.І. / Підручник – К.: Кондор, 2015 – 396 с.

- Полимеры [Текст] / В.Р. Говарикер, Н.В. Висванатхан, Дж. Шридхар; пер. с англ. М. Б. Лачинов и др. - М.: Наука, 1990. – 395 с.

- Полимерные пленочные материалы. [Текст]/под. ред В.Е., Гуля. – М.: Химия – 1976 – с. 248

- Материаловедение и технология конструкционных материалов: учебник / В.Б. Арзамасов, А. Н. Волчков, В. А. Головин, В. А. Кузнецов.- 3-е изд. – М.: Академия, 2011. – 448с.

- Супрунчук В. К. Конструкционные материалы и покрытия в продовольственном машиностроении: Справочник. [Текст] / В. К. Супрунчук, Э. В. Островский – М.: Машиностроение, 1984. – 328 с.

- Пластиковая упаковка производство, применение, свойства [Текст] / С.М. Валке, Дж.Д. Култер, Р.Х. Хернандес пер. с англ. 2-е изд. – С.Петербург, 2011. – 548 с.

- Полимерные композиционные материалы: структура, свойства, технология [Текст] : учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по специальности "Технология перераб. пласт, масс и эластомеров" / под общ. ред. акад. Берлина А.А. ; [Кербер М. Л. и др.]. – СПб. : Профессия, 2009. – 556 с.

- Полимерные материалы в упаковке пищевых продуктов [Текст] / А.Е.Сергеева, С.Н.Федосов. - Одесса: ТЗС, 2012. – 227 с.

- Полимерные композиционные материалы: структура, свойства, технология [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по спец. "Технология переработки пластических масс и эластомеров" / М. Л. Кербер [и др.] ; общ. ред. А. А. Берлин. – СПб.: Профессия, 2008. – 557 с.